Неметаллическая композитная арматура для строительных работ

Новым армированным элементом для выполнения строительных работ является высокопрочная неметаллическая арматура из композитных материалов. Неметаллическая арматура выпускается в виде стержневой со спиральной рельефностью любой строительной длины из стеклянных волокон, пропитанных химически стойким полимером. Арматура, изготовленная из стеклянных волокон, называется стеклопластиковой - АСП.

Композитная арматура прошла коррозионные и физико-механические испытания в НИИЖБ (г.Москва). По результатам длительных исследований долговечность строительных конструкций  с использованием арматуры составляет не менее 100 лет. Такая долговечность обусловлена высокой химической стойкостью арматуры ко всем известным агрессивным средам - газовая среда повышенных концентраций, хлористые соли, противогололедные реагенты, морская вода и т. д.

Сравнительные характеристики металлической и композитной арматуры
Сравнительные характеристики металлической и композитной арматуры приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Характеристики
	Металлическая арматура А3 (А400С) ГОСТ 5781-82
	Неметаллическая арматура

	Временное сопротивление разрыву МПа
	б в = 390;

брасч= 360


	ТУ5769-183-40886723-2004

АСП: бв= 1 000;

брасч= 900;

	
	
	ТУ 5769-248-35354501-2007

АСП: бв= 1 200;

брасч= 1 100;

	Модуль упругости, МПа
	Ер= 200 000
	ТУ5769-183-40886723-2004

АСП: Ер = 41 000;

	
	
	ТУ 5769-248-35354501-2007

АСП: Ер = 55 000;

	Характер поведения арматуры под нагрузкой (зависимость «б и Е»)
	         бв, МПа

390


                        14            Е, %

Площадка тягучести под нагрузкой
	бв, МПа


АСП
1 200

                        2,2              Е,%

Упруго-линейная зависимость до разрушения

	Относительное удлинение, 

Е, %
	14
	2,2

	Плотность, γ, г/см3
	7,8
	1,9

	Коррозионная стойкость
	Коррозирует с выделением ржавчины
	Не коррозирует

	Теплопроводность 
	Теплопроводна 
	Нетеплопроводная 

	Электропроводность
	Электропроводна 
	Неэлектропроводная 

	Теплостойкость
	
	Испытана в среде горячего асфальтобетона (~ 2000С)и при пропаривании бетонных изделий (~ 1000С). Потери прочности не выявлено.

	Морозостойкость
	
	Испытана в климатической камере в режиме замерзания и оттаивания до температуры -550С в течении 100 циклов. Потери прочности не выявлено.



Замена металлической арматуры на неметаллическую композицию

Расчет и конструирование бетонных изделий производятся в соответствии СНиП 52-01-2003 «бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», а также по «Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой Р-16-78 (НИИЖБ, 1978г.)

При проектировании строительных конструкций с использованием арматуры следует руководствоваться равенством нагрузок, прикладываемых к армирующим элементам. Порядок замены приведен в таблице 2.

Таблица 2
	Металлическая арматура А3 (А400С) ГОСТ 5781-82
	Неметаллическая композитная арматура АСП ТУ 5769-248-35354501-2007

	6А3

Fсеч = 28,3 мм2
Ррасч = 10 200н
	5АСП

Fсеч = 10,2 мм2
Ррасч= 10 200н

	8 А3

Fсеч = 50,3 мм2
Ррасч= 18 100н
	6 АСП

Fсеч = 18,2 мм2
Ррасч= 18 100н

	10 А3

Fсеч = 78,5 мм2
Ррасч= 28 300 н
	7АСП

Fсеч = 28,3мм2
Ррасч= 28 300 н

	12 А3

Fсеч = 113,1 мм2
Ррасч= 40 720 н
	8 АСП

Fсеч = 40,7 мм2
Ррасч= 40 720 н

	14 А3

Fсеч = 154 мм2
Ррасч= 55 450 н
	10 АСП

Fсеч = 55,5 мм2
Ррасч= 55 450 н

	16А3

Fсеч = 201 мм2
Ррасч= 72 360 н
	11 АСП

Fсеч = 72,4 мм2
Ррасч= 72 360 н

	18 А3

Fсеч = 254 мм2
Ррасч= 91 450 н
	12 АСП

Fсеч = 91,5 мм2
Ррасч= 91 450 н

	20 А3

Fсеч = 314 мм2
Ррасч= 113 040 н
	13 АСП

Fсеч = 113 мм2
Ррасч= 113 040 н

	22 А3

Fсеч = 380 мм2
Ррасч= 136 800 н
	14 АСП

Fсеч = 137 мм2
Ррасч= 136 800 н


Fсеч –поперечное сечение арматуры, мм2
Ррасч- усилие растяжения арматуры при расчетном временном сопротивлении разрыву, н.

Неметаллическая арматура дешевле заменяемой металлической арматуры на 10-25%.

Сетки из композитной арматуры

Сетки различных нагрузочных характеристик изготавливаются из стержней композитной арматуры диаметрами от 4 до 12 мм (рис. 1).

Крепление стержней сетки производиться полимерными фиксаторами, а также с помощью отожженной металлической вязальной  проволоки аналогично вязке сеток из металлической арматуры.



Композитная арматура                              


диаметром 4- 12 мм







t- шаг ячейки

                  рис. 1.

Сетки, выполненные из стеклопластиковой композитной арматуры диаметром 5-12 мм, рассчитанные на нагрузки от 50 до 500кн/м (5-50 тонн/м), проведены в таблице 3.

Таблица 3

	Прочность на растяжение сетки, кН/м
	Размер ячейки сетки, мм

	
	5 АСП
	6 АСП
	7 АСП
	8 АСП
	10 АСП
	12 АСП

	50
	200*200
	
	
	
	
	

	100
	
	200*200
	
	
	
	

	200
	
	
	150*150
	200*200
	300*300
	

	300
	
	
	
	150*150
	200*200
	300*300

	400
	
	
	
	
	150*150
	200*200

	500
	
	
	
	
	
	150*150


Области применения

1. Дорожное строительство.

· Изготовление бетонных плит для покрытий внутрипостроечных, объездных временных автомобильных и прочих дорог с полной заменой металлической арматуры на композитную арматуру.

· Армирование асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устраняет колейность, предотвращает разрушение покрытия от образования различных трещин, обеспечивает гарантийный срок службы дороги.


   асфальтобетон

 1
1

· Строительство насыпей на слабых основаниях (болота, грунты повышенной влажности), притрассовые проезды, временные дороги.

Используется сетка из композитной арматуры 8-12 АСП.



.        .         .         .         .         .
1


   .          .         .        .           .          . 


.         .        .        .        .        .      .     .



Сетка 1 в основании дороги.



 .       .       .        .        .        .       .
1

                  .     .        .        .         .       .        .       .          


.        .        .        .        .        .       .      .
2



Сетка 1 в основании дороги в сочетании с натканным материалом 2.


3


                
1

                  .     .        .        .         .       .        .       .          


.        .        .        .        .        .       .      .
2



Сетка 1 в основании дороги в сочетании с нетканым материалом 2 и сеткой 3 в средней части дороги.

· Укрепление откосов насыпей, берегов водоемов.

                                                                                                                                                     1


3


2






водоем

Сетка 1 укреплена на откосе буронабивных сваях 2, армированных композитных арматурой. Конструкция залита слоем бетона 3.

2. Промышленно – гражданское строительство.

· Использование в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения работающих при систематических воздействиях температур не выше +1000С и не ниже -700С. При этом бетонные конструкции могут быть из тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого и поризованного бетонов, а также из напрягающего бетона.

· Использование для изготовления гибких связей в слоистой кладке кирпичных зданий.

· Ремонт поверхностей поврежденных железобетонных и кирпичных конструкций.
2

