ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
«НИИЖБ»
[image: image1.jpg]


УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора НИИЖБ,
Т.А. Мухамедиев 200    г
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В БЕТОННЫХ КОНСТРУК​ЦИЯХ
ТР 013-1-04
[image: image3.jpg]



Зав. лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, д.т.н., проф.

В.Ф. Степанова
Москва, 2004 г.

Технические рекомендации по применению неметаллической композитной арматуры периодического профиля в бетонных и железобетонных конструкциях разработаны «НИИЖБ» (д.т.н., проф. Степанова В.Ф., к.т.н. Красовская Г.М.) совместно с ООО «АСП» (к.т.н. Шахов СВ.) и ООО «МБА-проект» (Беленчук В.В.).
Технические рекомендации составлены на основе научно-исследовательских и экспериментальных работ, выполненных лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций «НИИЖБ», ООО «АСП» и ООО «МБА-проект».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
настоящие    рекомендации    распространяются    на    область  применения неметаллической   композитной   арматуры   периодического   профиля     изготовленной    с   применением     стеклянных     волокон    (АСП)   по   
ТУ-5769-183-440886723.     Арматура    предназначена    для     армирования     конструкций     из     бетона асфальтобетона эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред.
1.2
      область применения арматуры АСП установлена с учетом факторов, выявленных в результате выполненных исследований:
· высокой прочности,
· малого удельного веса,
· низкой теплопроводности,
 - высокой коррозионной стойкости в присутствии хлоридов и других         агрессивных сред,
-
высокой коррозионной стойкости в кислых средах.

1.3        при назначении областей применения учтены:
-
низкий в сравнении с металлической арматурой модуль упругости,
- отсутствие возможности конструктивных сгибов готовых арматурных стержней при арматурных работах,

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ
2.1
с   учётом   современного   состояния   коррозионных   исследований   и   свойств опытно-промышленных партий неметаллической арматуры (ТУ-5769-183-40886723-2004), отмеченных в п.п. 1.2 и 1.3, рекомендуется применение АСП:
- для    армирования    бетонных     конструкций    и    смешанного    армирования железобетонных конструкций;
-
в армированных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных сред согласно СНиП 2.03.11-85 и МГСН 2.08-01, вызывающих коррозию стальной арматуры (хлористые соли, агрессивные газы повышенных концентраций и другие). Целесообразно применение АСП в элементах дорожного строительства, которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов;
-
при    ремонте    железобетонных    конструкций,    поврежденных    воздействием агрессивных, в первую очередь хлоридных сред;
· в случаях, когда отсутствует возможность обеспечить нормативные требования к толщине защитного слоя (тонкостенные конструкции различного назначения, например: панели защитных сооружений от шума, ограды, конструкции архитектурного назначения и другие);
· в бетонах на шлакопортландцементе, пуццолановом цементе, смешанных вяжущих с высоким содержанием активных минеральных добавок и т.п.;
· в  монолитных  бетонах  с  хлоридсодержащими   противоморозными  добавками, (хлорид кальция ХК, нитрат-хлорид кальция НХК, нитрат-хлорид кальция с мочевиной НХКМ и другие);
· в пористых и крупнопористых бетонах (дренажные трубы), легких и ячеистых бетонах, в том числе при монолитном строительстве;

· при армировании кирпичной кладки, в т. ч. в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные добавки - хлористые соли, вызывающие коррозию стальной арматуры.
2.2
с  целью  улучшения  теплотехнических  характеристик  стен,  рекомендуется применение АСП в наружном слое трёхслойных стеновых панелей  с  гибкими связями, при этом арматура перемычек и зоны усиления платформенного стыка должна оставаться металлической.
2.3 с освоением промышленного производства АСП, улучшением качества арматуры и получением экспериментальных данных за более длительные сроки испытаний область применения АСП может быть в дальнейшем расширена с учётом совершенствования технологии её производства.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ АСП
3.1 неметаллическая арматура выпускается профилем 5; 8 и 10 мм и характеризуется следующими показателями:
· нормальный диаметр стержней - 5±0,3 мм, 7,8±3 мм, 10±3 мм;

· длина стержней – свыше 32±5 мм;
Ниже приводятся размеры (мм) периодического профиля.
Таблица 1
[image: image2.jpg]Pasmepbl, MM

npodu | Hapyxusr | Ipeneis | Buyrpenn | Ilpenensn | Pacuéraer | Ipenesnsn Macca
st i Hoe uit oe i oe TeopeTHIecKa

' JIMAaMETp, | OTKJIOHE | THAMETP, | OTKIOHEH | JIaMeTp, | OTKIOHEH alm,

dh HHE der ue dp ne
K

5 5.0 3.8 3.0 0,025

8 7.8 +0,3 6.5 +0,3 58 +0.1 0,065

10 10,0 8.7 ! 8.0 0,0125





Физико-механические  характеристики   арматуры  АСП,   при   растяжении приведены ниже в табл.2.
Таблица 2
	
	
	
	Временное
	
	

	Вид
	 Номер
	Разрывное
	сопротивлен
	Относитель
	Модуль

	композит
	профиля
	усилие,
	ие разрыву,
	ность,
	упругости,

	ной
	
	Н
	МПа
	удлинение,
	МПа

	арматуры
	
	
	
	%
	

	
	
	
	Не менее менеееменее
	
	

	АСП
	5
	8800
	1200
	2,3
	52800

	
	8
	28000
	1040
	2,3
	41360

	
	10
	45600
	880
	2,3
	41360


- объемная масса- 1,9±0,1 т/м.
Гарантийный  срок сохранения  свойств  арматуры ТУ  5769-183-40886723 - 24  месяца с момента изготовления при соблюдении правил хранения и транспортирования.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ АСП 
4.1
неметаллическая   композитная  арматура   может   применяться   как   в   виде отдельных стержней, так и в виде каркасных сеток. В наружных стеновых панелях (ТУ-5769-183-40886723), арматуру АСП следует применять преимущественно в виде сеток. В случае невозможности получения готовых сеток они изготавливаются на месте
применения.
4.2  сетки изготавливают с перевязкой мест пересечения стержней   синтетической нитью с последующей пропиткой эпоксидной смолой и отверждением эпоксидной смолы.
4.3  толщина защитного слоя у арматуры назначается из условия совместной работы арматуры   и   бетона.   При   проектировании   конструкций   с   неметаллической арматурой толщина защитного слоя назначается по СНиП 2.03.01-84.
4.4  при укладке арматуры в форму проектная толщина защитного слоя обеспечивается установкой фиксаторов из цементно-песчаного раствора или из теплостойких и щелочестойких полимерных материалов, например, полиэтилена.
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АРМАТУРОЙ АСП 
5.1 при работе с арматурой АСП необходимо использовать индивидуальные средства защиты кожи рук по ГОСТ 12.4.068 и специальную одежду по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103. При резке арматуры дополнительно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034 и защиты глаз по ГОСТ 12.4.013.
PAGE  
4

